ODF MINI INSIDE 02FO

ODF mini inside được sử dụng cho các mạng hạ tầng viễn thông, mạng nội bộ….

Kích thước nhỏ gọn, chắc chắn, phù hợp giải pháp FTTH.

Hộp thiết kế cho gắn trên tường, mặt phẳng..

Cấu trúc phù  hợp tiêu chuẩn quốc tế ITU, cho dây thuê bao quang đơn mode, đa mode. Dùng để kết nối trực tiếp hoặc rẽ nhánh cáp quang ở trong nhà, là nơi bảo vệ mối nối sợi quang cũng như dự trữ sợi dây nối quang.

Mã sản phẩm:

| Mã hàng | Kích thước (mm) | Dung lượng max | Số cổng | Trọng lượng (gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3ODF – 02FO | 97*86*23( DxRxS) | 02 FO | 2 in + 2 out | 80 |

Tiêu chuẩn kỹ thuật

| Stt | Tên chỉ tiêu/ đơn vị đo | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| A | PHẦN VỎ HỘP |
| 1 | Vật liệu chế tạo hộp | Nhựa ABS và các phụ gia chống oxy hoá, ăn mòn ( hoá chất và nước biển ), chống tia UV ( tia tử ngoại – ánh sáng mặt trời); phụ gia chống côn trùng gặm nhấm, |
| 2 | Liên kết giữa thân và nắp | Bằng ngàm và bản lề |
| 3 | Dữ trữ sợi quang | Có |
| 4 | Đầu cố định dây gia cường | Có |
| 5 | Trọng lượng tĩnh | 80 gr |
| 6 | Dung lượng tối đa | 02 FO |
| 7 | Tương thích với các đầu adapter | SC, LC Duplex, có pad gắn adapter FC |
| 8 | Tương thích với dây thuê bao ống đệm chặt và ống đệm lỏng | Có 2 cổng vào riêng biệt cho 2 loại dây |
| 9 | Bộ phận cố định dây thuê bao | - Thanh ngang được cố định bằng 2 ốc - 2 rãnh 2 bên siết bằng dây rút |
| 10 | Khe cài ống co nhiệt | - khe dùng cho 2 ống co nhiệt |
| 11 | Cơ chế chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP 54 | Đáp ứng |
| 12 | Kích thước (mm): - Chiều dài: 97 - Chiều rộng: 86 - Chiều sâu: 23 |  |
| 13 | Hình dáng bên trong & ngoài | Các chi tiết đều ngay thẳng, sạch đẹp. |
| 14 | Phụ kiện đi kèm: Adapter, ống co nhiệt, tacke, đinh ốc vít, dây rút… | Có |
| 15 | Nhiệt độ làm việc (oC) | - 20 ÷ 70 |
| 16 | Khả năng bắt lửa UL 94-VO | Không cháy. |
| 17 | Khả năng chống tia cực tím theo NFC 20-705 | Không thay đổi màu sắc. |
| 18 | Nhiệt độ biến dạng tại lực nén 1.8 Mpa, oC | > 260 |
| 19 | Cơ chế chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP 65 | Đạt |
| 20 | Độ co giãn, (%) | 0.1 ÷ 0.3 |
| 21 | Độ bền điện môi, KV/mm | > 11.8 |
| 22 | Đóng gói | 1 bộ/ hộp kèm các phụ kiện thi công bên trong |
| 23 | Bảo hành | 5 năm. |
| 24 | Logo nhà sử dụng | Đáp ứng khi có yêu cầu: Thiết kế gắn liền trên sản phẩm hoặc decal tuỳ theo số lượng cụ thể. |
| 25 | Sản xuất | AP – Việt Nam ( www.aptelecom.vn ) |
| B | PHẦN GIAO TIẾP QUANG |
| 1 | Dây nối quang | - Đầu dây nối được bảo vệ bởi nút nhựa chống bụi bẩn, có in chữ nổi tên nhà sản xuất. Màu tiêu chuẩn theo từng sợi trong bó dây,. - Chiều dài mỗi sợi dây nối là: ≥ 1.5 m. - Đường kính mỗi sợi: θ = 0.9mm. - Suy hao phản hồi: ≥ 50dB. - Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.3dB. - Dây nối quang đơn mode, tuân thủ theo tiêu chuẩn ITU G.652D/G.657A |
| 2 | Ống co nhiệt | - Ống co nhiệt bảo vệ mối hàn bên trong khay, có chiều dài 60mm, đường kính3mm - Gồm 1 lõi inox và 2 lớp ống polyme co nhiệt bên ngoài. Khi gia nhiệt ống co nhiệt sẽ làm kín khít 2 đầu, bảo vệ mối nối. Lõi inox bảo vệ mối hàn không bị gãy khi chịu tác động từ bên ngoài. |
| 3 | Đầu adapter | - Adapter FC, SC, LC duplex theo chuẩn UPC - APC…Có pad gắn adapter FC - Mức suy hao ghép nối nằm trong dải: 0.25dB ÷ 0.5dB (Đo kiểm theo tiêu chuẩn IEC 61300-3-3).. - Các đầu adapter được bảo vệ bởi các nút bảo vệ, đảm bảo không bị bụi bẩn xâm nhập vào. |